DB42/T    —2015
DB42/T    -2015

ICS

[image: image3.jpg]TCS

DB42

;S | A = N - s B - D :

DB42/T xxx-2011

ZE RS In SR B T SRR IR
IR B RR RGN AR

HEXE IR

2011-xx—-xx &% 2011-xx—xx ZLjis

MILERERAREER

‘ I &K
AL BRI 2 BIRT



P32

备案号


湖   北   省   地   方   标   准

DB42／T     －2015  

                                                                                            
蒸压加气混凝土专用砌筑与抹面砂浆
（征求意见稿）
2015-   -    发布                                2015-   -    实施

	湖北省质量技术监督局
	  联合发布

	湖北省住房和城乡建设厅
	


目    次

II前    言


11  范围


12  规范性引用文件


23  术语和定义


34  分类


35  原材料


36  要求


57  试验方法


88  检验规则


99  包装、标志、运输与贮存





前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本标准由湖北省住房和城乡建设厅提出。

本标准由湖北省住房和城乡建设厅归口管理。

本标准执行过程中如有意见和建议，请寄送湖北省建筑节能科技中心（地址：武汉市武昌中南路12号建设大厦15楼，邮政编码：430071）。

本标准主编单位：湖北省建筑节能科技中心、武汉理工大学。

本标准参编单位：

本标准主要起草人员：

蒸压加气混凝土专用砌筑与抹面砂浆
（拟更名：蒸压加气混凝土砌块干法施工专用砂浆）
1  范围

本标准规定了蒸压加气混凝土砌块干法施工专用砂浆的术语和定义、分类、原材料、技术要求、试验方法、检验规则、产品合格证和使用说明书、包装、运输和贮存。
本标准适用于建筑工程用蒸压加气混凝土砌块干法施工专用砂浆。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 175  硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥

GB 1344  矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥

GB/T 2419  水泥胶砂流动度测定方法
GB 8076  混凝土外加剂

GB 10294  绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法

GB/T 17671  水泥胶砂强度检验方法

GB/T 28627  抹灰石膏

JG/T 157  建筑外墙用腻子

JG/T 158  胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料

JG/T 298  建筑用室内腻子   

JC/T 409  硅酸盐建筑制品用粉煤灰

JC/T 547  陶瓷墙地砖胶粘剂

JC/T 603  水泥胶砂干缩试验方法

JC/T 621  硅酸盐建筑制品用生石灰

JC/T 622  硅酸盐建筑制品用砂

JGJ/T 70  建筑砂浆基本性能试验方法

JGJ/T 98  砌筑砂浆配合比设计规程

DB42/T 268  蒸压加气混凝土砌块工程技术规程
3  术语和定义

 下列术语和定义适用于本文件。

3.1  

    干法施工dry method of construction
 在砌筑和抹灰施工前，砌块表面不浇水润湿，直接涂抹专用砂浆进行砌筑和抹灰的施工工艺。
3.2  

    专用砂浆special mortar for autoclaved lime-sand aerated concrete block
与蒸压加气混凝土砌块性能相匹配，能满足其干法施工要求的内外墙专用砌筑、抹面及界面处理砂浆。
3.3  

    专用砌筑粘结剂special masonry binder

以高分子聚合物和水硬性硅酸盐材料为主要原料、配以多种助剂，在专业工厂经精确计量、均匀混合而制成，用于灰缝厚度为1～3 mm的蒸压加气混凝土砌块砌体砌筑和保温层粘贴的干混砂浆。以下简称粘结剂。
3.4  

    薄层灰泥thin layer plaster

以高分子聚合物改性水泥为基料，掺加无机填充材料精制而成，用于蒸压加气混凝土砌块砌体内墙面薄抹灰的干粉材料。简称薄层灰泥。
3.5  

    薄层抹灰石膏thin layer gypsum plaster
    以半水石膏或Ⅱ型无水硫酸钙单独和两者混合后作为主要胶凝材料、掺入外加剂制成，用于蒸压加气混凝土砌块砌体内墙面薄层找平和饰面的石膏抹灰材料。
3.6  

    专用防水界面剂special waterproof interface agent

    由自交联高分子聚合物乳液辅以适量助剂精制而成。拌入水泥、砂后所形成的界面剂层，可使砌块与粉刷层结合牢固和杜绝墙体渗漏的防水作用。以下简称防水界面剂。
3.7  

    聚合物水泥抗裂砂浆polymer cement mortar

以水泥、细骨料为主要材料，以高分子聚合物为改性材料，配以多种助剂，在专业工厂经精确计量、均匀混合而制成，用于蒸压加气混凝土砌块砌体外墙面薄抹灰的干混砂浆。
3.8   

    薄灰缝thin layer mortar of wall structure
高性能砌块或精确砌块砌体采用专用粘结剂砌筑，灰缝厚度（宽度）1～3 mm。
3.9  

    薄抹灰thin layer mortar plastering
高性能或精确砌块墙体采用薄层抹灰工艺，抹灰层厚度1～3 mm。
4  分类

本标准中规定的蒸压加气混凝土砌块干法施工专用砂浆按使用功能分为专用砌筑粘结剂、薄层灰泥、薄层抹灰石膏、专用防水界面剂、聚合物水泥抗裂砂浆。

5  原材料

5.1  水泥宜采用符合GB 175，GB 1344规定，强度等级为42.5的普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。

5.2  石膏应符合JC/T 517规定。

5.3  砂应符合GB/T 14684规定，河砂及细砂经试配能满足本标准技术要求时，亦可使用。

5.4  粉煤灰、石灰粉等掺合料，并应符合GB 1596，JC/T 480规定。采用其他掺合料，在使用前进行试验验证，符合砂浆和砌体性能要求方可使用。

5.5  专用砌筑粘结剂与聚合物水泥抗裂砂浆所采用的外加剂应符GB 8076和JC/T 547的规定。

6  要求

6.1  粘结剂

粘结剂的技术性能指标应符合表1的要求。

表1  粘结剂技术性能指标
	项  目
	性能指标

	外  观
	粉体均匀、无结块

	保水率（%）
	≥99

	2小时稠度损失率（%）
	≤30

	抗压强度（MPa）
	强度等级Ma5
	≥5.0

	
	强度等级Ma7.5
	≥7.5

	压折比
	≤3.0

	砌体通缝抗剪强度（MPa）
	≥0.17 或破坏在蒸压加气混凝土试件内

	拉伸粘结强度（MPa）
	≥0.6

	收缩率（%）
	≤0.15


6.2  薄层灰泥

薄层灰泥的技术性能指标应符合表2的要求。
表2  薄层灰泥技术性能指标

	项  目
	性能指标

	外  观
	粉体均匀、无结块

	保水率（%）
	≥99

	2小时稠度损失率（%）
	≤30

	施工性
	刮涂无障碍

	抗压强度（MPa）
	   强度等级Ma5
	≥5.0

	
	    强度等级Ma7.5
	≥7.5

	压折比
	≤3.0

	拉伸粘结强度（MPa）
	≥0.5

	收缩率（%）
	≤0.15


6.3  薄层抹灰石膏

薄层抹灰石膏的技术性能指标应符合表3的要求。
表3  薄层抹灰石膏技术性能指标
	项  目
	技术要求

	 细度（%）
	1.0mm方孔筛筛余
	0

	
	0.2mm方孔筛筛余
	≤40

	凝结时间
	初凝（h）
	≥1

	
	终凝（h）
	≤8

	保水率（%）
	≥90

	抗压强度（28d）（MPa）
	≥6.0

	抗折强度（28d）（MPa）
	≥3.0

	拉伸粘接强度（MPa）
	≥0.5


6.4  防水界面剂

防水界面剂的技术性能指标应符合表4的要求。
表4  防水界面剂技术性能指标
	项  目
	指  标

	剪切粘结强度（MPa）
	7d
	≥1.0

	
	14d
	≥1.5

	拉伸粘结强度（MPa）
	原强度
	≥0.7

	
	耐水
	≥0.5

	
	耐冻融
	≥0.5

	抗渗透性（7d）(MPa)
	
	≥0.6


6.5  聚合物水泥抗裂砂浆

聚合物水泥抗裂砂浆的强度等级宜为Ma5.0，其它技术性能指标应符合表5的要求。

表5  聚合物水泥抗裂砂浆技术性能指标
	项  目
	性能指标

	外  观
	粉体均匀、无结块

	保水率（%）
	≥99

	2小时稠度损失率（%）
	≤30

	凝结时间（h）
	3～9

	抗压强度（MPa）
	   强度等级Ma5
	≥5.0

	
	    强度等级Ma7.5
	≥7.5

	压折比
	≤3.0

	拉伸粘结强度（MPa）
	≥0.5

	收缩率（%）
	≤0.15

	抗渗压力（7d）（MPa）
	≥1.0


7  试验方法

7.1  养护条件及试验环境

    标准养护条件为空气温度（23±2）℃，相对湿度（50±5）%。试验环境为空气湿度（23±5）℃，相对湿度（50 ±10）%。

7.2  数值修约

在判定测定值或其计算值是否符合标准要求时，应将测试所得的测定值或其计算值与标准规定的极限数值作比较，比较的方法采用GB/T 8170-2008中4.3规定的修约值比较法。

7.3  粘结剂

7.3.1  外观质量

目测。

7.3.2  保水率

应按JGJ 70中7的规定进行。

7.3.3  2小时稠度损失率

应按GB/T 25181中的规定进行。

7.3.4  抗压强度

应按JGJ 70中9的规定进行。

7.3.5  压折比

    应按GB/T 17671中的规定进行。

7.3.6  砌体通缝抗剪强度
应按附录A方法进行。  
7.3.7  拉伸粘结强度

应按CECS 311：2012中的规定进行。

7.3.8  收缩率

应按JGJ 70中12的规定进行。
7.4  薄层灰泥

7.4.1  外观质量

目测。

7.4.2  保水率

应按JGJ 70中7的规定进行。

7.4.3  2小时稠度损失率

应按GB/T 25181中的规定进行。
7.4.4  施工性

应按JG/T 298中6.7的规定进行。  
7.4.5  抗压强度

应按JGJ 70中9的规定进行。

7.4.6  压折比

应按GB/T 17671中的规定进行。

7.4.7  拉伸粘结强度

    应按CECS 311：2012中的规定进行。  
7.4.8  收缩率

应按JGJ 70中12的规定进行。
7.5  薄层抹灰石膏

7.5.1  细度

应按GB/T 28627-2012中6.1的规定进行。

7.5.2  凝结时间

应按GB/T 28627-2012中6.2的规定进行。

7.5.3  保水率

应按GB/T 28627-2012中6.3的规定进行。

7.5.4  抗压强度

应按GB/T 17669.3-1999中的规定进行。

7.5.5  抗折强度

应按GB/T 28627-2012中6.4的规定进行，抗压夹具的承压面长为40mm，宽为40mm。

7.5.6  拉伸粘结强度

应按JGJ/T 70-2009中10规定的方法进行测定。抹灰石膏标准扩展度用水量按GB/T 28627-2012中规定的方法确定。试件养护至第七天时进行干燥，之后再进行拉伸粘结强度的测定。试件的养护、干燥、冷却按GB/T 28627-2012中规定的方法进行。

7.6 防水界面剂

7.6.1  剪切粘结强度

    应按JC/T 907中的规定进行。
7.6.2  拉伸粘结强度

应按JC/T 907中的规定进行。
7.6.3  抗渗透性

应按JGJ/T 70中15的规定进行。

7.7  聚合物水泥抗裂砂浆
7.7.1  外观质量

目测。

7.7.2  保水率

应按JGJ 70中7的规定进行。

7.7.3  2小时稠度损失率

应按GB/T 25181中的规定进行。
7.7.4  凝结时间

应按JGJ 70中8的规定进行。
7.7.5  抗压强度

应按JGJ 70中9的规定进行。

7.7.6  压折比

应按GB/T 17671中的规定进行。
7.7.7   拉伸粘结强度

应按CECS 311：2012中的规定进行。

7.7.8  收缩率

应按JGJ 70中12的规定进行测定。

7.7.9  抗渗透性

    应按JGJ/T 70中15的规定进行。
8  检验规则

8.1 出厂检验

每一批产品出厂前必须进行出厂检验。检验项目包括：水泥类为干密度、分层度、凝结时间及抗压强度。石膏类为凝结时间、抗折强度及抗压强度。

8.2  型式检验

产品的型式检验，正常生产条件下，每三个月进行一次。型式检验包括本标准技术要求规定的全部项目。

生产中如果原材料发生变化、生产工艺进行调整、设备进行维修、停产后恢复生产或成品存放期超过三个月时应进行型式检验。

8.3  批量与抽样

8.3.1  以连续生产400t产品为一批，不足400t产品时也以一批计。

8.3.2  从一批产品中随机抽取抽取5袋（桶），每袋（桶）抽取约3kg，总计不少于15kg。

8.4  判定及复验规则

将抽取的试样按第7章进行检验，检验结果符合第6章相应的技术要求时，即判为合格。若有一项以上指标不符合要求，即判该批产品不合格。

9  包装、标志、运输与贮存

9.1  包装

用带有塑料内衬的纸袋或塑料袋（桶）包装。每袋（桶）重宜（25±0.5）kg。

9.2  标志

包装袋（桶）上应清楚标明制造厂名、商标、批量编号、标记、简要说明、产品标准号、产品重量、生产日期和防潮标记。

9.3  运输与贮存

产品在运输和贮存时不得受潮和混入杂物，不同型号的产品应分别贮运，不得混杂。产品自生产之日起，贮存期为3个月，3个月后应重新进行质量检验。

附录A  蒸压加气混凝土精确砌块专用砂浆抗剪强度试验方法

A.0.1  试件的制备

试件制作应采用100mm×100mm×210mm(含水率≤15%)的05级蒸压加气混凝土砌块，试件尺寸如图B.0.1所示，灰缝厚度宜为8~10mm。

[image: image1.emf]


图A.0.1 试件尺寸示意图
A.0.2  试件制作应符合以下规定：

1  试件粘接面应为切割机原始切割面，要求表面平整，无残渣。

2  试件砂浆砌缝要求抹灰均匀、灰缝饱满。

2  中间空缝不得夹灰。

3  试件制作完毕后应在其顶部压两皮砌块14d。

4  试件应置于(20±5)℃、湿度为(60±5)%的不通风室内压养护和存放，待达到28d龄期后进行试验。

5  同一砂浆样品的试件数量应为2组、每组6个试件。

A.0.3  试件测试应符合以下规定：

1 应将试件直接安装在试验机上或在装有剪切架的压力机上加载（图A.0.3）。

2 试验时应采用等速连续或分级加载，加载过程力求缓慢、均匀。加荷速度宜控制在(50士5)N/S的范围内。当试件出现滑移并开始卸载时，即认为达到极限状态，记下最大载荷值P（N），其中应包括试件上的全部附加重量。

[image: image2.emf]


图A.0.3  试件加载示意图
A.0.4  蒸压加气混凝土精确砌块专用砂浆抗剪强度按下式计算：

fvs=P/2bh
式中：P——荷载值，N；
fvs——试件抗剪强度试验值，N；
b——试件宽度，mm；

h——试件受剪面长度，mm。

A.0.5  数据处理应符合以下规定：

1 若单个试件的强度值与平均值之差大于20%，应逐次舍弃偏差最大的试验值，直至各试验值与平均值之差不超过20%。

2 若仍有6个或更多数据被保留，应求取新的平均值，结果精确至0.01MPa。

3 若保留数据少于6个，应重新试验。

8
I

